	3 部分
	工业
	整件产品名称
	聚合物

	CVJ外侧防尘罩
	汽车业,
底盘/悬浮/操纵
	Arnitel® EB464 
	TPC

	CVJ套管
	汽车业,
底盘/悬浮/操纵
	Arnitel® EB464 
	TPC

	支轴套筒
	汽车业
	Arnitel® EB464 
	TPC


	[image: image1.png]



	CVJ外侧防尘罩
  


 INCLUDEPICTURE "http://depmdac.dsm.com/dsm/common/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image3.png]




工业 

汽车业 

材料

Arnitel® EB464 - TPC

 

[image: image4.jpg]Copyright @DSMN.V.




描述

CVJ外侧防尘罩是一个用来覆盖CVJ车轮侧的密封物.这个密封物必须保持接
合处的润滑油并防止外界灰尘及污水的渗入.
HONDA开发的CVJ防尘罩仅35克重,用来配合小型车.HONDA选择Arnitel® EB464
作为这种小型车的CVJ外侧防尘罩的材料.
原因如下:
-Arnitel®有很好的热油抵抗性,可达100C
-Arnitel®显示了对臭痒的抵抗性
-Arnitel®有长期的抗磨损性
这三点优势带来了防尘照更长的使用寿命(30000公里)
较低的离心膨胀和变形也使Arnitel®有更好的防尘照性能.
另一些导致HONDA选用Arnitel®作为材料的原因:
-Arnitel®显示了优越的灵活性和强度之间的平衡
-Arnitel®显示了在-40C低温下的较低磨损性
-Arnitel®特殊的反轧声性能也是HONDA选择其的原因之一
-Arnitel®有很好的产品一致性,在吹塑过程中保持稳定的雏型


	[image: image5.png]





	[image: image6.png]



	CVJ套管
  


 INCLUDEPICTURE "http://depmdac.dsm.com/dsm/common/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image8.png]




工业 

汽车业 

材料

Arnitel® EB464 - TPC

 

[image: image9.jpg]Copyright @DSMN.V.





处理

注塑

描述

Arnitel® EB464是恒速（CV）连接节处防尘罩的材料选择。
在采用前轮驱动的汽车中，CV防尘罩保持住接头润滑脂同
时防止泥浆、水或盐进入。 Arnitel®具有卓越的低温疲劳
特性、长期耐磨损性和高达100ºC的长期、高温耐油性。

与氯丁二烯橡胶（Cr）相比，TPEE具有若干优势。它们可以
回收利用，例如采用30％回收材料，从而降低了防尘罩成本。
它们还具有更高的产品稳定性，从而提高了质量，延长了使用
寿命（100,000 - 300,000千米）。较低的离心膨胀，特别是在
高速下，使得结构尺寸可更小，利于壁厚更薄的防尘罩设计
具有优化的性能。较低变形和更优的耐热性、耐低温性和耐
磨损性减少了维护，意味着废品率降低。

Arnitel®在室温下进行测试时，表现出卓越的长期耐磨损性。
测试表明采用EB464制造的CV连接节防尘罩达到最低要求的
三倍。另外，Arnitel® EB464在100ºC下的长期、润滑油加热
老化测试中，表现出良好的性能，超过了市场最低要求。
并且，由于Arnitel® TPE-E具有稳定的型坯，所以在吹塑加
工中的表现良好。


	[image: image10.png]





	[image: image11.png]



	支轴套筒
  


 INCLUDEPICTURE "http://depmdac.dsm.com/dsm/common/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image13.png]




工业 

汽车业 

材料

Arnitel® EB464 - TPC

 

[image: image14.jpg]



处理

注塑

描述

支轴由于使汽车悬挂系统具有更高的效率、更低的噪声、改善
的振动及粗糙度（NVH）性能、更轻的重量以及改善的碰撞性
能，其应用不断增加。但是随着发动机区域越来越拥挤，底盘
区的元件，现在还包括支轴防尘罩和消声器，也越来越靠近，
从而产生更高的峰值温度。Arnitel®被选择用来替换支轴防尘的
TPV，防尘罩在拖车爬山测试过程中发生失效，然后发动机
保持怠速一段时间。另外，由于TPV的峰值使用温度仅为150C 
(302C)，在这些测试中也发生失效。Arnitel®将工程塑料的强度
和加工性能与热固性弹性体的性能合成在一起，改善了加工和
生产率。作为热塑料，它们不需要硫化以获得最优的属性，
从而显著降低了零件成本。相对于其他弹性体，Arnitel®由于
在从极端低温到极端高温的范围内属性变化极小，所以在其
整个工作温度范围内具有稳定的性能。Arnitel® EB464实现了
低温属性、耐化学腐蚀性及热稳定性与最小支轴磨损的最
优化平衡。直接与金属或热固性支轴接触以及润滑不足都
可能造成防尘罩中产生孔。DSM与供应商合作，迅速地使
用一种能够满足温度要求，同时没有牺牲其他要求的功能
属性，的材料更换了TPV。


	[image: image15.png]





